Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				OS 7

Radgröße			8 J  x 17 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | OS 7 D1/ohne Ring | 5/139,7/108,0 | 15 | 800 | 2300 |
| D2 | OS 7 D2/ohne Ring | 6/139,7/108,0 | 15 | 950 | 2400 |
| M3 C5 | OS 7 M3/ohne Ring OS 7 C5/Z24 Ø76-66,6 | 5/112/66,6 | 37 | 825 | 2270 |
| C5 | OS 7 C5/Z25 Ø76-57,1 | 5/112/57,1 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z20 Ø76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z21 Ø76-66,2 | 5/114,3/66,1 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z22 Ø76-64,2 | 5/114,3/64,1 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z23 Ø76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z30 Ø76-71,6 | 5/114,3/71,6 | 37 | 825 | 2270 |
| C6 | OS 7 C6/Z30 Ø76-71,6 | 5/114,3/71,6 | 15 | 925 | 2300 |

Kennzeichnung

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		OS 7 (s.o.)

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K5

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

- Abrollprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 12,4 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 23.03.98 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1683-01 | 18.08.97 |
| Radzeichnung | 1660-03 | 15.10.97 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1998.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 7.April 1998


Messemer

00005601.DOC