Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				KS 6

Radgröße			7,5 J  x 16 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5 | KS 6 B5 LK108 / Z13 70-60,2 | 5/108/60,1 | 35 | 650 | 1985 |
| B5 | KS 6 B5 LK108 / Z17 70-65,1 | 5/108/65,1 | 35 | 650 | 1985 |
| O1 | KS 6 O1 LK110 / ohne Ring | 5/110/65,1 | 35 | 765 | 2000 |
| B7 | KS 6 B7 LK112 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 765 | 2000 |
| B7 | KS 6 B7 LK112 / Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 765 | 2000 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer		43634

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung			KS 6 (s.o.)

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K1

Herkunftsmerkmal		Made in Italy

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,3 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 10.04.96 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1539-01 | 18.04.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Nabenkappenzeichnung | 1538-04 | 28.04.95 |
|  | mit Änderung vom | 18.01.96 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1996.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 2.Oktober 1997


Messemer