Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				SP 6

Radgröße			7,5 J  x 16 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein- press- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abroll- umfang (mm) | Gültig ab Herstell- datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | SP 6 B9/Z18 Ø76-72,6 | 5/120/72,6 | 20 | 700 | 2100 | 8/1999 |
| B9 | SP 6 B9/Z19 Ø76-74,1 | 5/120/74,1 | 20 | 700 | 2100 | 8/1999 |
| W1 | SP 6 W1/ohne Ring | 5/120/72,6 | 40 | 635 | 1935 | 8/1999 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			44649

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		SP 6 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für PKW und Krafträder vom 27.7.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,9 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 30.08.1999 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1787-01 | 28.04.1999 |
| Radzeichnung | 1789-01 | 28.04.1999 |
| Nabenkappenzeichnung | 1565-01 | 29.08.1995 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.1983 |
| Zentrierringzeichnung | 1579-03 | 05.10.1995 |
|  | mit Änderung vom | 29.04.1997 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 13.November 2000


Coen									00026884.DOC