Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 100

Radgröße			7 J  x 15 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A 100 A1 /Z09 Ø63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z02 Ø63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A2 | A 100 A2 /Z07 Ø63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 37 | 605 | 1935 |
| A3 | A 100 A3 /Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 37 | 640 | 1960 |
| A3 | A 100 A3 /ohne Ring | 4/108/63,4 | 37 | 640 | 1960 |
| B3 | A 100 B3 /Z03 Ø63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 37 | 615 | 1990 |
| B3 | A 100 B3 /Z06 Ø63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 37 | 615 | 1990 |
| O1 | A 100 O1 /ohne Ring | 5/110/65,1 | 37 | 760 | 2015 |
| B7 | A 100 B7 /Z15 Ø70-66,6 | 5/112/66,6 | 38 | 760 | 2015 |
| B7 | A 100 B7 /Z16 Ø70-57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 760 | 2015 |
| A2 | A 100 A2 /Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 37 | 605 | 1935 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			44177

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 100 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		K

Herkunftsmerkmal		-

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,7 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 23.03.98 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1681-02 | 10.12.98 |
| Radzeichnung | 1668-02 | 10.12.97 |
| Nabenkappenzeichnung | 1477-01 | 05.01.94 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-20 | 05.03.97 |
| Befestigungsmittelzeichnung | E-00-994-01 | 03.12.90 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-547-01 | 05.03.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1998.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 27.November 1998


Scheppler									00010206.DOC