Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D4/EVO 4

Radgröße			6 J  x 14 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein- press- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abroll- umfang (mm) | Her- stell- datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z07 63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z01 63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z02 63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A2 | Viper D4/EVO 4 A2/Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A1 | Viper D4/EVO 4 A1/Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A3 | Viper D4/EVO 4 A3/Z03 63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |
| A3 | Viper D4/EVO 4 A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 38 | 530 | 1905 | 11/1996 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			43768

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper D4/EVO 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 6,7 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 24.10.96 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1610-02 | 24.10.96 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1561-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-547-01 | 05.03.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Nabenkappenzeichnung | 1551-02 | 07.05.95 |
|  | mit Änderung vom | 22.08.96 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.November 1999


Coen									00017765.DOC