Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				Viper D5/EVO 5

Radgröße			7 J  x 15 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z02 63,3-59,1 | 4/100/59,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z07 63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A5 | Viper D5/EVO 5 A5 / Z11 70-66,1 | 4/114,3/66,1 | 37 | 535 | 1910 |
| O1 | Viper D5/EVO 5 O1 / ohne Ring | 5/110/65,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z13 70-60,1 | 5/114,3/60,1 | 37 | 615 | 1985 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z01 63,3-60,1 | 4/100/60,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z03 63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z04 63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | Viper D5/EVO 5 A2 / Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A1 | Viper D5/EVO 5 A1 / Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A3 | Viper D5/EVO 5 A3 / Z03 63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 37 | 580 | 1950 |
| A3 | Viper D5/EVO 5 A3 / ohne Ring | 4/108/63,4 | 37 | 580 | 1950 |
| A5 | Viper D5/EVO 5 A5 / Z10 70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 37 | 535 | 1910 |
| A5 | Viper D5/EVO 5 A5 / Z12 70-64,1 | 4/114,3/64,1 | 37 | 535 | 1910 |
| A5 | Viper D5/EVO 5 A5 / Z13 70-60,1 | 4/114,3/60,1 | 37 | 535 | 1910 |
| A5 | Viper D5/EVO 5 A5 / Z15 70-59,6 | 4/114,3/59,6 | 37 | 535 | 1910 |
| B3 | Viper D5/EVO 5 B3 / Z03 64,4-57,1 | 5/100/57,1 | 37 | 580 | 1950 |
| B3 | Viper D5/EVO 5 B3 / Z06 64,4-54,1 | 5/100/54,1 | 37 | 580 | 1950 |
| B5 | Viper D5/EVO 5 B5 / Z13 70-60,1 | 5/108/60,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B5 | Viper D5/EVO 5 B5 / Z17 70-65,1 | 5/108/65,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B7 | Viper D5/EVO 5 B7 / Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 37 | 615 | 1985 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z10 70-67,1 | 5/114,3/67,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z11 70-66,1 | 5/114,3/66,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z14 70-59,5 | 5/114,3/59,6 | 37 | 615 | 1985 |
| W1 | Viper D5/EVO 5 W1 / ohne Ring | 5/120/72,6 | 37 | 580 | 1930 |
| L4 | Viper D5/EVO 5 L4 / ohne Ring | 4/100/56,1 | 37 | 580 | 1910 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z12 70-64,1 | 5/114,3/64,1 | 37 | 615 | 1985 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z33 70-56,6 | 5/114,3/56,6 | 37 | 615 | 1985 |
| B7 | Viper D5/EVO 5 B7 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 37 | 615 | 1985 |
| L5 | Viper D5/EVO 5 L5 / ohne Ring | 4/114,3/67,1 | 37 | 535 | 1910 |
| B8 | Viper D5/EVO 5 B8 / Z33 70-56,6 | 5/114,3/56,6 | 37 | 615 | 1985 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			43760

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		Viper D5/EVO 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,3 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 31.10.96 |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | - | 06.02.97 |
| Radzeichnung | 1603-03 | 19.07.96 |
|  | mit Änderung vom | 16.10.96 |
| Radzeichnung | 1604-04 | 19.07.96 |
|  | mit Änderung vom | 30.10.96 |
| Radzeichnung | 1603-05 | 19.07.96 |
|  | mit Änderung vom | 23.01.97 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1561-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-547-01 | 05.03.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | _F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 03.12.91 |
| Nabenkappenzeichnung | 1551-02 | 22.08.96 |
|  | mit Änderung vom | 05.01.94 |
| Beschreibung | - | 06.05.98 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1996.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 11.Mai 1998


Scheppler									00006476.DOC